Dukes

PRODUCT  DATA  SHEET

Dukes J8006

摘要：

J8006是以透明PET为基材，双面用压克力胶水系列粘合剂组合而成。

产品结构：

0.06

离型纸(离型膜)

压克力胶

PET

压克力胶

备注：

- 产品总厚为基材加胶的厚度，不包括离型纸。

- 本表为PET双面胶系列的选购指南，切需配合各工程单位的实际测量数据为标准。

- 测试方法与数据依客户所需求的ASTM1000所得到。

产品特点：

可用于一般电子工业双面固定。其接着力，保持力和耐候性极佳，适用于双面固定。

产品特性：

| 性能 | 标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | 0.06 | ASTM1000 |
| 密度 | 0.50 | ASTM1000 |
| 25%CFD（kgf/cm2） | 0.25 | ASTM1000 |
| 50%压缩形变 | <10% | ASTM1000 |
|  | <10% | ASTM1000 |
| 粘合强度 | >1800 | ASTM1000 |
| 工作环境 | -20℃-70℃ | ASTM1000 |

180度粘性测试数据如下：

1.测试的产品需要在恒温室静置30分钟后测试.

2.用无尘布和酒精擦拭被测物体

3.测试产品是用0.025PET转移作测试

即：以gf/25mm为单位，2KG物体为做为衬底在不同材质同一角度剥离强度测试。

| 180度 | 材质 | 30min | 24h | 72h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUS | >1800 | >1800 | >2000 | 以为gf/25mm为单位300mm/min为拉力速度 |
|  | GLASS | >1900 | >1950 | >2050 | 同上 |
|  | PC | >1950 | >2000 | >2100 | 同上 |
|  | ABS | >2000 | >2050 | >2200 | 同上 |

保持力测试描述如下：

| 1000g | 常温 | 材料类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUS | PC | Glass | ABS |
|  | >168H | No creep | No creep | No creep | No creep |

85℃/85%以及-20℃测试：

|  | 测试 产品 | 测试系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | SUS（gf/25mm） |  |  | Glass（gf/25mm） |  |  | PC（gf/25mm） |  |  | ABS（gf/25mm） |  |  |
|  | 测试时间 | 20M | 24H | 76H | 20M | 24H | 76H | 20M | 24H | 76H | 20M | 24H | 76H |

备注：产品在放置于测试仪，按照以上测试条件未发现任何异常。

使用说明：

- 要将粘贴物表面的油，水分，灰尘等杂物清除干净。

- 由于使用了感压性黏着物，因此压贴时需要使用滚筒或冲压设备给予充分压贴。

- 由于胶带本身的黏着力需要一定的时间才能充分发挥出来，因此在粘贴后至

少数小时内，请注意不要使胶带承受较大的压力。

- 使用时，请注意其初期粘合力及时效变化，作充分的事前确认。

- 注意事项：

注 意

- 储存条件：22-25℃，湿度为64%±10. - 保质期：以产品的生产日为首日，品质保质期限180天。